影响南疆棉花纤维品质的主要因素及改善途径

李  琴

（新疆塔里木河种业股份有限公司，新疆 阿拉尔843300）

摘要：影响南疆棉花纤维品质的主要因素是品种、栽培管理、采收和加工工艺等，通过分析寻找出改善棉花纤维长度短、比强度和细度较差的有效途径。

关键词：棉花，纤维品质，改善途径

新疆是我国重要的优质棉生产基地，随着生活水平的提高和纺织设备的更新，只有大力发展优质棉生产，创立新疆棉花的优质品牌，才能增强新疆棉花在国内外市场的竞争力。新疆南疆棉区有着悠久的植棉历史，棉花生产已逐步实现机械化生产，但同时也出现了棉花品质下降的问题，提高棉花品质已成为增强棉花市场竞争力，实现棉花生产可持续发展的关键。

1.南疆棉花审定品种纤维品质现状

1.1审定品种多，品质类型单一

2003年至2012年十年新疆自治区已审定中早熟常规陆地棉品种38个,从新陆中16号到新陆中60号，其纤维长度在29-30mm、比强度29-30 cn﹒tex-1，马克隆值在4.3-4.5。品种结构单一，缺少26-27 mm的短绒棉和31-33 mm的中绒棉品种。

1.2缺少适应性强的稳产性品种，生产品质有所下降

近十年在农一师种植推广面积较大的品种有中棉所49号、中棉所43号、新陆中28号、新陆中32号、新陆中36号、新陆中37号、新陆中47号等7个品种，从表1可知，棉花纤维长度在27.6-28.7 mm，比强度在26.2-27.6 cn﹒tex-1，马克隆值在4.4-4.7，在生产中其纤维长度与强力有下降，马克隆值变大，生产品质有所下降。表1是新疆兵团农一师棉花公证检验2011年-2013年品质数据分析。

表1  2011年-2013年棉花皮棉主要品质性状分析表

年份 纤维长度 比强度 马克隆值

/年          /mm            /cn﹒tex-1

2011 28.7 27.6 4.4 2012 28.2 26.2 4.5 2013 27.6 26.6 4.7

2．影响棉花纤维品质的主要因素

棉花纤维品质受到品种遗传、栽培环境、采收和加工等多种因素的影响。通过2011年至2013年棉花原棉品质性状的分析，影响棉花品质的因素主要表现在以下几个方面。

2.1品种的遗传特性

棉花纤维品质很大程度上取决于品种遗传特性，目前南疆种植棉花品种纤维长度一般在29mm，纤维强度和细度较差，达不到高品质棉的要求，而且品种的适应性和稳产性较差，不能满足生产与市场对高品质棉的需求。目前主栽棉花品种在生产中的纤维长度为：新陆中28号29.09mm, 新陆中37号28.28 mm，中棉所49号27.93 mm。部分示范品种新陆中６０号32.96 mm，新陆中62号29.81 mm。

2.2机械采收的影响

机械采收是实现棉花生产向全程机械化和精准农业的重要举措，2011年以来随着机械采收面积的不断扩大，对原棉品质有一定的影响。从表2数据分析，2011年至2013年手摘与机采原棉的长度、比强度、马克隆值均有下降趋势，手摘与机比较，机采长度较手摘下降0.4-0.45mm，比强度下降0.82-1.53 cn﹒tex-1，马克隆值下降0.1。

表2  2011年 -2013年手摘与机采品质性状比较表

年份 类别 长度 机采比手摘 强度 机采比手摘 马值 机采比 /mm /mm /cn﹒tex-1 /cn﹒tex-1 手摘

2011 手摘 28.90 27.90 4.40 机采 28.50 -0.40 27.08 -0.82 4.30 -0.1 2012 手摘 28.20 26.68 4.50 机采 27.80 -0.40 25.62 -1.06 4.40 -0.1 2013 手摘 27.75 27.13 4.78 机采 27.30 -0.45 25.60 -1.53 4.68 -0.1

2.3脱叶剂对长度的影响

要保证适时机采，必须在9月上旬使用脱叶剂，生育期过长的品种使用脱叶剂后，造成顶部棉铃棉纤维不能正常自然成熟，据2013年对棉花上部铃皮棉纤维长度的分析，未进行化学脱叶的纤维长度在28.73mm，进行化学脱叶的纤维长度在28.09mm，纤维长度减少了0.64 mm，对棉花的纤维品质造成一定的影响。

2.4机采棉清理加工对棉纤维的损伤

机采棉一般含杂率在8%-16%，含水率在9%-16%。机采棉在清理加工时，当籽棉含水率大于9%时，杂质和棉纤维的附着力会随着水分的增加而加大，使之很难被清除，轧出的皮棉含杂量也随之增加。当籽棉含水率小于6%时，虽然提高了清杂效果，但棉纤维的抗拉强度也会随之降低。清理加工最佳籽棉含水率6.5-8%，加工出来的皮棉质量最好，机械对棉纤维长度损伤最小。现有加工机械都是采用五道清理二道烘干，皮棉二道清理的加工工艺，通过烘干后籽棉含水率大都在3.5-6.0%之间，再经过清理加工，机械清花对棉花纤维品质造成了一定的损害，特别是棉花的纤维长度损失较为明显，根据统计数据，机采棉经过后期加工，纤维长度一般会损失1-1.6mm。

2.5天气的影响

棉花纤维是由胚珠表皮细胞发育而来，开花前5-7天开始分化突起，开花后20天内为棉纤维的主要伸长期，约占总长度的90%以上，25天以后基本停止伸长。棉纤维伸长发育与日均温度关系密切，最适宜的日均温度是20-25℃。日均气温在15-20℃和25-30℃纤维伸长显著减缓，低于15℃和高于30℃纤维伸长基本停止。如白天温度过高，夜间温度过低，棉纤维伸长受抑制，最终难以达到最适气温条件下的长度。

3.提高棉花纤维品质的途径

棉花纤维品质是决定纺纱质量的关键因素，它主要是由三个方面决定的：一是遗传品质，受遗传基因或品种本身的影响；二是生产品质，受栽培管理措施及气候环境等的影响；三是加工品质，受采收、加工过程的影响。因此提高棉花纤维品质，须采取以下措施。

3.1加强新品种的选育力度，提高遗传品质

由于在生产过程中各种不利因素的影响，遗传品质很难得到充分发挥，必须在育种过程中实现品质上的较大突破，采用新的育种手段和方法提高品质。为提高品质在品种选择上要以早熟为前提，且重点选择前期结铃性较强的品种，纤维长度在30mm以上，纤维比强度≥30cn﹒tex-1, 马克隆值3.7-4.2之间，适宜于机械采收，对脱叶剂敏感，通过机采加工对纤维长度影响相对较轻的优质棉品种。

3.2优质化栽培技术研究

研究高品质棉品种生长发育特性及对肥水需求特点，以及肥水运筹、群体调控、促早栽培等技术，创造适宜优良品种生长发育的优化环境条件，充分把握品种高产潜力，保持和提高高品质棉的内在品质和生产品质。实现棉花品种按生态区种植上，改变棉花品种多、乱、杂的局面，生产出符合纺织部门需要的原棉。

3.3优化棉花生态布局，进行良种提纯复壮

要根据品种的特征特性进行品种的区域化种植，并建立完善的良种良法配套体系。棉花品种的混杂退化不仅给产量带来影响，而且直接影响棉纤维的长度与整齐度。应结合棉花生产专项资金项目的实施，对主推品种进行提纯复壮，提高棉花种子质量，而且使产量和品质也有所提高。

3.4科学采收，提高加工质量

适时采收是保证棉花优质的重要环节，要做好化学脱叶剂的催熟与机械采收时间的衔接；加工时要根据纤维的长度、强度及含水量等实际情况因花而宜，确保棉花的优质性状，达到高产高效的目标。

作者简介 李琴 女 高级农艺师 从事棉花育种工作及科研管理工作 13899280581